## Slide 1
巨磁阻效应及应用
GMR 磁阻特性 · 齿轮角位移 · 磁记录与读出 · 两项拓展
① 磁阻特性
ΔR/R₀ = 13.93 %
② 角位移
T = 24° → 15 齿
③ 磁记录
8 位全对
④ 拓展（三选二）
测电流 + 开关
姓名： 学号： 同组人：
实验日期：2026 年 月 日 指导教师：
汇报时长 2 分钟 · 共 7 页 · 成员互评

## Slide 2
原理：自旋相关散射 → 电阻随磁化取向改变
2 / 7
一句话结论 GMR 把“磁化相对取向”转成“电阻变化”，因此既能测弱磁场，也能测位置与电流。
机理
· 1988 年 Baibich 在 Fe/Cr 多层膜中发现
· 铁磁层中 3d 电子被自旋极化
· 自旋 ∥ 磁化 → 散射弱、自由程长（低阻通道）
· 自旋 ⊥ 磁化 → 散射强（高阻通道）
· 磁化平行＝低阻，反平行＝高阻；外场驱动转向
· 对比：AMR 仅 2~5 %，GMR 达百分之几十
ΔR/R₀ = [R(B) − R(0)] / R(0) × 100 %
三种用法与本次对应任务
梯度（差分）模式
两元件电阻反向变化，抑制均匀杂散场 → 任务② 齿轮角位移
开关模式
内置迟滞，输出仅高/低电平，抗抖动 → 拓展② 磁电转换特性
磁记录与读出
读头感应磁卡局部杂散场 → 电平 → 任务③ 8 位写入读出
模拟线性输出
偏置磁场决定灵敏度与线性度 → 拓展① 测量电流

## Slide 3
任务① GMR 磁阻特性：13.93 % 饱和，31 mA 半饱和
3 / 7
一句话结论 曲线低场陡峭、70 mA 后斜率降约 35 倍进入饱和——工作点必须选在陡峭区。
ΔR/R₀ = 13.93 %
最大相对磁阻变化率（+100 mA）
I½ ≈ 31.4 mA
半饱和励磁电流
1.44 % FS
下降/上升段最大偏差（@50 mA）
数据处理：
表中 B、U、R 三列未填，仅 E 列有值；该读数随 |I| 单调增大，与 R 同向，故按 ΔX/X₀ 归一化求 ΔR/R₀，横标用 I 而非 mT。

## Slide 4
任务② 齿轮角位移：周期 24° ⇒ 15 齿
4 / 7
一句话结论 周期由四个极值位置定出，不依赖拟合；剔掉 2 个坏点后 R² = 0.977。
T = 24° → N = 15
极值 6/18/30/42°，间隔恒 12°
15.22 mV/°
过零灵敏度，线性区 ±2.58°
0.40°
实际角分辨率（受残差限制）
两个坏点：
θ = 27°、45° 实测均≈0，模型预测 +39.1 / −43.1 mV；实测值恰落在模型过零差 3° 处 → 判为齿数错一格，建议复测。

## Slide 5
任务③ 磁记录与读出：8 位全对
5 / 7
一句话结论 写入 00110011（= 0x33 = 51），译码结果与写入逐位一致，误码 0/8。
V_th = 0.965 V
判决阈值（高低组中点）
±0.96 V
两侧噪声容限，各约 50 % 电平差
1.925 V
高 1.928 V / 低 0.003 V 电平差
两点保留意见：
高电平 1.928 V 已接近输出级上限，可能饱和钳位；0/8 误码按三法则只能给 p₉₅ ≈ 37.5 % 上限，样本太少。